2022年常州市地膜产品质量监督抽查分析报告

一、内容摘要

2022年6-7月，常州市市场监督管理局委托斯坦德检测集团股份有限公司（委托书编号：D20220400201）对常州市辖区内农用地膜产品实施监督抽查。本次抽检任务计划抽取7批次，实际抽取7批次，抽到率100%。检测依据为：GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》。抽样区域涉及曙丰、鲲鹏、清田、农旺达等品牌。抽样区域涉及天宁区、钟楼区、新北区、金坛区。经检测，所抽产品6批次合格，1批次不合格，合格率达到85.71%。

二、产品和产业概况

（一）产品概况

聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(以下简称地膜),以低密度聚乙烯树脂LDPE、线性低密度聚乙烯树脂 LLDPE和低密度聚乙烯树脂、线性低密度聚乙烯树脂、高密度聚乙烯树脂HDPE两种或三种树脂共混为主要原料,可加入适量助剂用吹塑法生产的地膜。塑料地膜开发了用于不同作物的有色多功能膜,如黑色除草膜；紫色、绿色、蓝色等提高不同作物的光合作用以达增产的薄膜；银灰色防蚜虫膜；有利环保的耐老化易回收地膜、降解地膜等。

（二）产业概况

近年来,农用地膜在农业生产领域得到越来越广泛的应用，成为具有促进农业增收，土壤保墒作用的最为重要的农资产品之对农业生产的影响日益增大。目前我国已经成为世界上农用地膜覆盖栽培面积最大的国家。用农用地膜覆盖种植已经成为我国农业尤其是早作农业区必不可少的种植方式，涉及的农作物种类繁多，尤其在蔬菜、玉米、棉花和烟叶种植等方面应用广泛，已逐渐应用推广到40多种农作物的种植上。

通过近年来对农用地膜的抽查检验发现，随着各方面对农资产品质量的重视，我省整个行业的生产技术，质量水平都得到了有效的提升。虽然如此，仍有省内部分企业迎合农民喜好，只顾眼前利益和为了降低成本的需求，不顾国家法令和环保的要求,生产厚度低于0.008mm的农用地膜。此类地膜，许多在还没达到规定的覆盖期之前就已老化、破碎,其残膜无法回收，形成白色污染。

另一方面，一些企业在利益驱使下，通过添加再生料和填充母料等手段来降低单位重量成本和售价，而这些农用地膜往往在还没达到覆盖使用时间，就老化破碎，对作物种植造成伤害，也导致地膜难于回收。造成许多农户抱怨投诉和引发纠纷，严重损害了广大农户的利益。

三、检验检测概况

（一）样品来源

对全市各区开展了地膜产品质量市级监督抽查工作，此次监督抽查对象为本市农资销售商家，抽查产品地膜产品。

表1. 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 |  | 抽样方式 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农用地膜 | 实体店 | 金坛区 | 抽样 | 2 |
|  |  | 新北区 |  | 2 |
|  |  | 天宁区 |  | 2 |
|  |  | 钟楼区 |  | 1 |

（二）检验检测项目概况

表2. 地膜产品检验检测项目及依据

| 检验项目 | 检测方法 | 检测方法名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度和厚度偏差 | GB/T 6672-2001 | 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 | / |
| 宽度极限偏差 | GB/T 6673-2001 | 塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定 | / |
| 净质量极限偏差 | GB 13735-2017 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | / |
| 外观 | GB 13735-2017 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | / |
| 拉伸负荷 | GB/T 1040.1-2018 GB/T 1040.3-2006 | 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 | / |
| 断裂标称应变 | GB/T 1040.1-2018 GB/T 1040.3-2006 | 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 | / |
| 直角撕裂负荷 | QB/T 1130-1991 | 塑料直角撕裂性能试验方法 | / |

四、监督抽查结果分析

(一）综合分析

综合此次地膜的产品监督检查数据分析，地膜产品质量市级监督抽查综合合格率达到85.71%，产品质量水平保持中等偏上水平，整体情况较好。

1. 产品质量抽查情况

此次监督抽查总体情况良好，7批次产品，1批次合格，合格率达到85.71%。

表3 地膜产品质量抽查情况表

| 序号 | 产品分类 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地膜 | 7 | 6 | 1 | 85.71% |

2．不同抽样地区监督抽查情况

此次监督抽查涉及地区包括常州市金坛区2批次、新北区2批次、天宁区2批次、钟楼区1批次，共1批次产品，其中金坛区1批次不合格，综合合格率85.71%。

表4 不同抽样地区产品监督抽查情况表

| 序号 | 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金坛区 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 2 | 新北区 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 3 | 天宁区 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 4 | 钟楼区 | 1 | 1 | 0 | 100% |

3. 不合格产品项目分析

1.宽度偏差

宽度偏差是指样品实际尺寸与标称尺寸之间的差值。农膜的宽度不达标影响农膜的正常使用。

（1）存在的问题

本次农膜监督抽查过程中，1批次宽度偏差不符合标准要求。有一批次农膜实际宽度超出标准要求的宽度值。

（2）农膜宽度超过标准值过多时，会影响正常施工，边缘要更压更多土固定农膜，增加了施工工作量。

（3）问题发现情况

本次监督抽查的6批次产品中有1批次不合格，不合格产品问题发现率为16.7%。

（4）原因分析

生产企业对标准不理解，以为超出标准值设计有利于消费者，其实不然。产品应严格按照国家发布的相关标准设计生产工艺，产品各项指标应满足产品标准各项要求，才可投放市场。

五、消费提示

通过本次产品监督抽查任务的结果，给予消费者以下建议：

（1）消费者从正规销售渠道选购农膜，应查证销售单位营业执照，注意查看产品材质等相关说明，索要销售票据，并要求在票据上注明产品的具体名称。

（2）消费者无论在购买什么物品时，都要注意生产日期、生产批号、保质期等信息，观察是否是“三无”产品，直接有效的鉴别产品的真伪。

（3）生产企业应加强产品质量管理意识，严格按照规范要求生产，出厂前一定要确认产品是否合格。